# Исследование особенностей механического поведения лопатки из полимерного композиционного материала с дефектами

Шипунов Г.С. 1

1Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь

gsshipunov@gmail.com

В результате многолетнего опыта эксплуатации изделий из ПКМ известно, что несущая способность конструкций из ПКМ связана с повышением их консолидации, т. е. проформовки исходного препрега, от которого зависят эксплуатационные свойства изделия, обеспечивающие его трещиностойкость при статических нагрузках и последующую долговечность при повторно- переменных воздействиях [1]. Именно степень проформовки ПКМ лежит в основе обеспечения всех видов несущей способности любых конструкций из ПКМ, и является первоочередным параметров качества при изготовлении изделий из ПКМ. Анализу возникновения и влияния дефектов структуры ПКМ и их компонентов посвящено большое количество статей и монографий [2-6]. Поры и микротрещины определяют степень монолитности ПКМ, что в свою очередь влияет на трещиностойкость и эксплуатационные характеристики изделий из КМ. Стопроцентной проформовки изделий из полимерных композиционных материалов добиться невозможно. Снижение степени проформовки определяется исходными свойствами составных частей композита – волокна и матрицы. Процентное соотношение волокна к матрице, уровень технологических параметров зависящих от технологии изготовления конструкций из ПКМ (температура, давление, время и их соотношения), а также природа самих компонентов: наличие испаряющихся летучих компонентов, приводящих к образованию пор; изначальные и увеличивающиеся в процессе изготовления самого изделия разрывы микроволокон, не полная адгезионная связь на границе «волокносвязующее» и др. факторы.

Таким образом в данной работе планируется оценить влияние технологических дефектов на механическое поведение конструкции лопатки спрямляющего аппарата из полимерных композиционных материалов.

Литература

1. Композиционные материалы: Справочник // В.В. Васильев, В.Д. Протасов, В.В. Болотин и др. – М.: Машиностроение, 1990. 512 с.

2. Конструкции ракетных двигателей на твердом топливе // Под ред. Л.Н. Лаврова. – М.: Машиностроение, 1993. 215 с.

3. Мешков В.Е., Кулик В.И., Нилов А.С., Упитис З.Т., Сергеев А.А. Исследование механических характеристик однонаправленных композиционных материалов при статическом нагружении // Механика композит. Материалов – 1991 – Т.27, №3. С. 459-467.

4. Справочник по композиционным материалам: В 2 кн. Кн. 2. // Под ред. Дж. Любина; Пер. с англ. Под ред. Б.Э. Геллера –М.: Машиностроение, 1988. 584 с.

5. Аношкин А.Н., Соколкин Ю.В., Ташкинов А.А. Неупругое деформирование и разрушение однонаправленных волокнистых композитов // Механика композит. Материалов. – 1993. – Т.29, №5. – С, 621-628.

6. Соколкин Ю.В., Ташкинов А.А. Механика деформирования и разрушения структурно неоднородных тел. – М.: Наука, 1984. 115 с.