# ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ SH-ВОЛН В ДВУХСЛОЙНОЙ СТРУКТУРЕ ИЗ НЕОДНОРОДНЫХ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СЛОЕВ

Белянкова Т.И. 1, Ворович Е.И. 2, Калинчук В.В. 1

1Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону,

2Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону

tbelen415@mail.ru, kalin@ssc-ras.ru

Предложен подход к моделированию динамических процессов в неоднородной двухслойной структуре с пьезоэлектрической и диэлектрической составляющими. При моделировании неоднородного пьезоэлектрического слоя предложено использование двухкомпонентной модели с функционально градиентным изменением свойств по толщине [1-4]. При выборе материалов включений уделялось внимание материалам с незначительным расхождением значений упругих модулей и существенным отличием пьезоэлектрических и диэлектрических свойств. Наличие неоднородности диэлектрического слоя моделирует взаимопроникновение пьезоэлектрика и диэлектрика в узкой переходной области у границы раздела. В рамках модели полагалось, что плотность, диэлектрические и упругие модули диэлектрического слоя непрерывно изменяются по толщине от соответствующих параметров пьезоэлектрического материала до параметров основного материала диэлектрика. На примере задачи о распространении sh-волн в неоднородной двухслойной пьезоэлектрической структуре PZT/SiO2 исследованы особенности поведения фазовых скоростей ПАВ для широкого диапазона частот. Предполагалось, что распространение волн вызвано действием удаленного источника гармонических колебаний, рассмотрен установившийся режим колебаний, поверхности свободны от механических напряжений и закорочены (металлизированы). В рамках модели исследовано влияние характера неоднородности, размера зоны перехода материалов и области локализации неоднородности по толщине структуры на относительные фазовые скорости ПАВ. Установлены особенности поведения фазовых скоростей ПАВ при различном расположении неоднородности, проведено сравнение с дисперсионными свойствами структуры с однородными составляющими.

Работа выполнена в рамках реализации госзадания Южного научного центра РАН (номер госрегистрации 122020100343-4). Часть исследований выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и администрации Краснодарского края (проект 19-48-230042).

Литература

[1] Belyankova T.I., Vorovich E.I., Kalinchuk V.V., Tukodova O.M. Peculiarities of surface acoustic waves, propagation in structures with functionallygraded piezoelectric materials, coating from different ceramics on the basis of PZT // Journal of Advanced Dielectrics, 2020. – Vol.10. – No.1, 2. – 2060017.

[2] Belyankova T.I., Kalinchuk V.V. Shear horizontal waves in piezoelectric structures with a functionally graded coating // Mechanics of Advanced Materials and Structures. 2021. – Vol.28. – No. 5. – P. 486–494.

[3] Belyankova T.I., Vorovich E.I., Kalinchuk V.V., Tukodova O.M. Features of Rayleigh Waves Propagation in Structures with FGPM Coating Made of Various Materials // Springer Proceedings in Materials. Vol. 10. Physics and Mechanics of New Materials and Their Applications. I.A. Parinov, S.-H. Chang, Y.-H. Kim, N.-A. Noda (eds). Cham: Springer, 2021. – P. 245–259.

[4] Belyankova T.I., Vorovich E.I., Kalinchuk V.V., Tukodova O.M. Specific features of SH-waves propagation in structures with prestressed inhomogeneous coating made of piezoceramics based on LiNbO3 // Journal of Advanced Dielectrics. 2021. – Vol.11. – No. 4–5. – 2160007.