# АНАЛИЗ процессов деформирования и разрушения композитов с концентраторами при сложных режимах внешних воздействий

Струнгарь Е.М., Лобанов Д.С.

1Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Центр экспериментальной механики, Пермь

cem.spaskova@mail.ru, cem.lobanov@gmail.com

Сложные механизмы повреждения и разрушения, присутствующие на этапе нагружения в композитах, увеличиваются по мере нагружения и в случае наличия концентрации напряжения. В настоящее время всё чаще применяются композиционные материалы в конструкциях элементов авиационных двигателей, работающих в условиях сложного температурного воздействия. В работе представлены результаты экспериментальных исследований по оценке работоспособности бесконтактной оптической видеосистемы Vic-3D [1-5] при испытаниях на растяжение в условиях нормальной и повышенных температур. Проанализированы зависимости регистрируемых значений деформации двумя независимыми методами измерений: метод корреляции цифровых изображений (КЦИ) и навесной экстензометр (Instron 2620-601 с измерительной базой 50 мм и максимально возможным отклонением от измеряемой величины 0,15%). Установлено, что разброс регистрируемых значений деформаций двумя независимыми методами измерений не превышает 2 %. Испытания проводились в Центре экспериментальной механики Пермского национального исследовательского политехнического университета на универсальной электромеханической испытательной системе Instron 5882, в состав которой входит термокамера с рабочим диапазоном температур от –100 до +350 °С. Через окно в термокамере становится возможным реализовать сьемку видеосистемой всей поверхности испытуемого образца. Исследовались образцы композиционного материала, изготовленного из стеклотекстолита СТЭФ и углепластика. Испытания на растяжение проводились при температурах 22, 100, 120, 200 и 300 °С. Предложены рекомендации по проведению температурных испытаний с использованием метода корреляции цифровых изображений. По результатам испытаний построены диаграммы деформирования. Получены поля и эпюры продольных деформаций при разных температурах. Проведена оценка мелкодисперсного покрытия, необходимого для реализации метода КЦИ, при температурных испытаниях.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-79-00113, https://rscf.ru/project/22-79-00113/»)

Литература

[1] Strungar E. M., Lobanov D.S. Mathematical data processing according to digital image correlation method for polymer composites, Frattura ed Integrità Strutturale, 54 (2020), 56-65. DOI: 10.3221/IGF-ESIS.54.04

[2] Strungar E.M., Wildemann V.E., Lobanov D.S. Application of the digital image correlation method for the solution of fiber optical technologies problems // 2020. - AIP Conference Proceedings. 28TH Russian conference on mathematical modelling in natural sciences. 2216, 080006 (2020); https://doi.org/10.1063/5.0003551

[3] Tretyakova T.V., Dushko A.N., Strungar E.M., Zubova E.M., Lobanov D.S. Comprehensive analysis of mechanical behavior and fracture processes of specimens of three-dimensional reinforced carbon fiber in tensile tests. PNRPU Mechanics Bulletin, 2019, no. 1, pp. 173-183. DOI: 10.15593/perm.mech/2019.1.15

[4] Strungar,E., Lobanov,D., Wildemann, V. Evaluation of the Sensitivity of Various Reinforcement Patterns for Structural Carbon Fibers to Open Holes during Tensile Tests. Polymers 2021,13,4287. https:// doi.org/10.3390/polym13244287

[5] Strungar,E.M., Lobanov,D.S. Influence of structural features of spatially reinforced and laminated fiber carbon plastics on the nature of deformation and fracture // Procedia Structural Integrity 40 (2022) 258–263