# Экспериментальные исследования прочности и устойчивости трубобетонных образцов малогабаритных сечений

Хазов П.А. 1, Ерофеев В.И. 2

1Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, Н.Новгород

2Институт проблем машиностроения РАН, филиал ИПФ РАН, Н.Новгород

khazov.nngasu@mail.ru

Приводятся результаты экспериментальных исследований трубобетонных образцов малогабаритных сечений, при изготовлении которых применена сталь марки 09Г2С и бетон марки В12,5 со значением временной прочности 11 МПа. Исследовано поведение образцов трех типоразмеров. Обнаружена зависимость, приводящая к разработке инженерной методики построения диаграммы деформирования трубобетонных образцов. Для анализа влияния гибкого армирования изготовлены образцы диаметром 76 мм с применением арматуры класса А500. В результате потери устойчивости определены критические силы. Приведены результаты второстепенных испытаний стальной трубы, бетона и арматуры, входящих в состав композитного трубобетонного сечения. Выполнена оценка расчетной длины при условиях опирания «заделка-шарнир» для частично податливой заделки. Оценены значения коэффициентов продольного изгиба, что может быть использовано при создании единой методики расчета центрально сжатых трубобетонных конструкций. Расчетные длины соответствуют ожидаемым, определенным с помощью коэффициента расчетной длины (для шарнирно закрепленного с обоих концов – μ = 1, для закрепления «заделка – шарнир» – μ ≈ 0,7). Коэффициенты продольного изгиба при совместной работе железобетона и стальной трубы имеют значения меньшие, чем у полой трубы, что происходит за счет высокой прочности короткого трубобетонного образца. Значительное увеличение (на 40-70%) несущей способности конструкций при заполнении трубы бетоном может оказаться экономически выгодным ввиду низкой стоимости бетона (в сравнении со сталью) при дальнейшей минимизации трудозатрат при изготовлении конструкций.

Литература

[1] Кришан А. Л. Новое конструктивное решение трубобетонных колонн // III тысячелетие – новый мир: Труды международного форума по проблемам науки, техники и образования. – 2006. – Т. 2.  – с. 81-84/

[2] Овчинников И.И. Овчинников И.Г., Чесноков Г.В., Михалдыкин Е.С.  О проблеме расчета трубобетонных конструкций с оболочкой из разных материалов. Часть 1. Опыт применения трубобетона с металлической оболочкой. «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 7, №4 (2015)

[3] Лапшин, А.А., Хазов П.А., Кожанов Д.А., Лихачева С.Ю.. Оценка прочности и устойчивости композитных сталежелезобетонных элементов с совместным применением стержневых и твердотельных расчетных моделей // Приволжский научный журнал /Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т. – Нижний Новгород, 2021. – № 3. – С. 9-16.

[4] Канищев Р.А. Анализ местной устойчивости трубобетонных конструкций прямоугольного сечения // Инженерно-строительный журнал. 2016. № 4(64). С. 59–68.

[5] Morino S., Tsuba K. Design and Construction of Concrete-Filled Steel Tube Column System in Japan // Earthquake and Engineering Seismology. 2005. No. 1. Vol. 4. Pp. 51-73.

[6] Тамразян А.Г., Манаенков И.К. испытание трубобетонных образцов малого диаметра с высоким коэффициентом армирования. Строительство и реконструкция. 2017;(4):57-62.

[7] Хазов, П.А., Ерофеев В.И., Лобов Д.М., Ситникова А.К. Экспериментальное исследование прочности композитных трубобетонных образцов малогабаритных сечений. /Приволжский научный журнал /Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т. – Нижний Новгород, 2021. – № 3. – в печати.